Требования по сортировке изделий профильных - лиственница

| Наименование порока | Elite | Сорт A | Сорт В | Сорт С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сучки | Здоровые, сросшиеся и частично сросшиеся | Допускаются размером до 10 мм в количестве 2 шт на м.п. | Допускаются без ограничений | Допускаются без ограничений | Допускаются без ограничений |
|  | Здоровые несросшиеся | Допускаются размером до 10 мм в количестве 2 шт на м.п. | Допускаются размером до 20 мм в количестве 2 шт на м.п. | Допускаются без ограничений | Допускаются без ограничений |
|  | Здоровые с трещинами | Допускаются размером до 10 мм в количестве 2 шт на м.п | Допускаются размером до 20 мм в количестве 2 шт на м.п. | Допускаются размером до 40 мм без ограничений | Допускаются без ограничений |
|  | Выпадающие, | Допускаются размером до 10 мм в количестве 1 шт на длину изделия | Допускаются размером до 10 мм в количестве 1 шт на длину изделия | Допускаются до 10 мм | Допускаются до 40 мм |
|  | Гнилые, табачные | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются до 40 мм. |
| Трещины | Допускаются несквозные сомкнутые длиной до 25 % длины изделия | Допускаются несквозные сомкнутые длиной до 25 % длины изделия | Допускаются несквозные сомкнутые длиной до 50 % длины изделия | Допускаются сквозные не нарушающие целостность изделия |
| Смоляные кармашки | Допускаются площадью до 2,5 см2 – 2 шт на м.п. | Допускаются площадью до 2,5 см2 – 2 шт на м.п. | Допускаются без ограничений | Допускаются без ограничений |
| Сердцевина | Допускается длиной до 1/3 длины изделия на не лицевой стороне | Допускается длиной до 1/3 длины изделия на не лицевой стороне | Допускаются без ограничений | Допускаются без ограничений |
| Засмолки | Допускаются легко засмоленные места до 10% площади изделия | Допускаются легко засмоленные места до 10% площади изделия | Допускаются без ограничений | Допускаются без ограничений |
| Заболонь | Допускается до 20 % неконтрастная | Допускается до 20 % неконтрастная | Допускается до 30 % неконтрастная | Допускаются без ограничений |
| Обзол тупой | Допускается на нелицевой стороне изделия длиной до 20% длины изделия при наличии опорной поверхности | Допускается на нелицевой стороне изделия длиной до 30% длины изделия при наличии опорной поверхности | Допускается на нелицевой стороне изделия длиной до 50% длины изделия при наличии опорной поверхности | Допускается на нелицевой стороне изделия при наличии опорной поверхности |
| Обзол острый | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются |
| Гниль | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются |
| Синева, грибные окраски | Допускается на нелицевой стороне изделия длиной до 30% длины изделия | Допускается на нелицевой стороне изделия длиной до 30% длины изделия | Допускается на нелицевой стороне изделия длиной до 30% длины изделия | Допускается длиной до 35% длины изделия |
| Червоточина | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Допускается |
| Дефекты обработки | Выхваты | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
|  | Вырывы, вмятины, задиры | Допускаются глубиной до 0,5 мм | Допускаются глубиной до 0,5 мм | Допускаются глубиной до 1 мм | Допускается |
|  | Непрофрезеровка | Допускается на нелицевой стороне изделия при наличии опорной поверхности | Допускается на нелицевой стороне изделия при наличии опорной поверхности | Допускается на нелицевой стороне изделия при наличии опорной поверхности | Допускается на нелицевой стороне изделия при наличии опорной поверхности. Непрофрезеровка боковых плоскостей изделия допускается не более 2 мм глубиной. |
|  | Гребешок | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются |
|  | Обжиг древесины | Не допускаются | Не допускаются | Допускается | Допускается |

Примечания

- Предельные отклонения размеров:

– по ширине:	+ 1 мм. / – 1 мм;

– по толщине: 	+ 0,5мм. / – 0,3мм.

- Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации. (Для товарных групп: террасная доска, палубная доска, планкен, скошенный планкен, вагонка, лага - лицевой стороной является одна пласть). Сортировка погонажных изделий осуществляется по лицевой поверхности.

- Требования сортировки распространяются на все виды производимых профильных изделий. Данные требования действительны для 95% продукции в поставляемой партии определенного сорта (допускается содержание 5% другого сорта). Сорт AB получается путем естественного смешивания в процессе производства.

- Пороки древесины и дефекты обработки по ГОСТ 2140.

- Влажность древесины 16±3%.

- Изделия при погрузке транспортировании и выгрузке должны быть защищены от атмосферных осадков.

- Продукция предназначена для использования на объектах 5 класса сложности. Изделия должны храниться в сухих, проветриваемых, складах (помещениях) уложенные в пакеты или штабеля. Допускается хранение на открытых складах, если пакеты (штабеля) защищены водонепроницаемой бумагой или пленкой. Условия хранения должны быть идентичны по всей длине изделия. Не допускается хранение изделий в жилых, отапливаемых помещениях.