## Расход крепежа ГвозDECK TWIN mini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщинадоски, мм | Ширинадоски, мм | Расстояниепо осям лаг,мм | Рекомендуемыйзазор междудосками, мм | Норма расхода,шт./кв.м |
| 20 | 90 | 500 | 4-7 | 20-21 |
| 120 | 500 | 4-7 | 16-17 |
| 140 | 500 | 4-7 | 14-15 |
| 25-28 | 90 | 500 | 4-7 | 20-21 |
| 120 | 500 | 4-7 | 16-17 |
| 130 | 500 | 4-7 | 14-15 |
| 140 | 500 | 4-7 | 13-14 |
| 35-38 | 90 | 750 | 4-7 | 13-14 |
| 120 | 750 | 4-7 | 10-11 |
| 140 | 750 | 4-7 | 9-10 |